Offer to sell:

PORTLAND CEMENT 42.5

Specification:

1. Chemical:

LOI:     5%max    ( GB/T 176)

MgCl2:   5%max   ( GB/T 176)

SO3:     3.5%max ( GB/T 176)

Cl-:       0.06%max ( GB/T 176)

2. Physical

Fineness:            10%max ( GB/T 1345)

Specific surface area:  300 m2/kg min ( GB/T 8074)

initial set time:  45mins min. ( GB/T 1346)

final set time:   600 mins max ( GB/T 1346)

Stability:        qualified ( GB/T 1346)

flexural strength  ( GB/T 17671)

3 days          3.5Mpa  min.

28 days         6.5Mpa  min

Compressive strength ( GB/T 17671)

3day           17Mpa min.

28 day         42.5Mpa min

Price CNF ASWP - $94-99 per ton

Delivery in bulk vessel only

Packing in water proof bag 50 kg or 1.3 ton or 2 ton

if need container price will be plus $25 EXTRA

min order 100,000 tone

Payment by DLC

Если нужен цемент другой спецификации или какие-то другие объёмы или что иное - всё можно обсуждать. Ни каких брокеров, трейдеров. Прямая поставка от производителя. Ни каких предоплат. Оплата по документарному аккредитиву.

borisimo@gmail.com