Основные характеристики арболитовых блоков, производимых нами:

| Характеристики | Ед. измерения | Арболит конструкционный |
| --- | --- | --- |
| Длина | мм. | 510 |
| Высота | мм. | 188 |
| Ширина | мм. | 300 |
| Плотность | кг/м3 | 650 |
| Теплопроводность | Вт/(м*C) | 0,12 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м*ч*Па) | 0,11 |
| Коэффициент звукопоглащения | при 1000 Гц | 0,25 |
| Плотность | кг/м3 | 650 |
| Прочность при сжатии | МПа | 2,8 |
| Прочность при изгибе | МПа | 0,7-1 |
| Класс по прочности |  | B2 |
| Марка по прочности |  | M25 |
| Марка по морозостойкости |  | F25 |
| Водопоглащение | % | 40-85 |
| Горение |  | не поддерживает |
| Стоимость за шт. (розница) | руб. | 140 |
| Стоимость за куб. м. (розница) | руб. | 4870 |