Общество с ограниченной ответственностью

“УК Парламент”

ООО «УК Парламент» -  производственно торговая компания предлагает

продукцию  собственного производства.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ВЕС (кг.) | Цена меш.(руб.) от 20 тонн | Цена меш.(руб.) до 20 тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н Мальцевский ПЦ 500Д0 (вагон на Москве) | 50 ± 1 | 4700 | 4800 |
| ЦЕМЕНТ ЕВРОЦЕМЕНТ/ УРАЛЦЕМЕНТ 500Д0, (доставка авто и ж/д) | - | 5000 | 5100 |
| ЦЕМЕНТ ЕВРОЦЕМЕНТ/ УРАЛЦЕМЕНТ 400Д20 (доставка авто и ж/д) | - | 5000 | 5100 |
| GS-СТАНДАРТ Клей для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены из блоков, кирпича, бетона и проведения ремонтных работ внутри помещений. | 25 | 125 | 135 |
| GS-Ячеистый бетон Клей для укладки блоков из пенобетона и газосиликата. | 25 | 135 | 150 |
| GS-Полистиролбетон Клей для укладки блоков из полистиролбетона. | 25 | 160 | 180 |
| GS-Утеплитель Клеевая смесь для фиксации утеплителя из пенополистирола и приклеивания минераловатных плит. | 25 | 290 | 320 |
| GS-КЕРАМОГРАНИТ Усиленный эластичный клей для керамогранита природного камня. | 25 | 160 | 190 |

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ   ПЕНОПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ БЛОКИ

| Марка по плотности | РАЗМЕРЫ | Класс по прочности Марка бетона | Морозостойкость F | Теплопроводность Вт/(м(0С) | Стоимость до 1000 м3 | Стоимость от 1000 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 250 | 400*295*595 400*300*600 375*295*595 375*300*600 295*295*595 300*300*600 195*295*595 200*300*600 95*295*595 100*300*600 | В0,35 / М5 | Ненесущие стены | F 25-35 | 0,075 | 2850 | 2750 |
| D 300 |  | В0,5 / М7,5 |  | F 25-50 | 0,085 | 2950 | 2930 |
| D 350 |  | В0,75 / М10 | Самонесущ стены | F 35-50 | 0,095 | 3250 | 3070 |
| D 400 |  | В 1 / М15 |  | F 35-50 | 0,105 | 3450 | 3250 |
| D 450 |  | В 1,5 / М20 | Несущие стены | F 35-50 | 0,115 | 3750 | 3350 |
| D 500 |  | В 2,0 / М25 |  | F 35-75 | 0,125 | 3950 | 3550 |

ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ  САМОНЕСУЩИЕ   ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ  Перемычки армированные самонесущие полистиролбетонные Класс по прочности на сжатие В0,75  Коэфф. теплопров-ти  Вт/(м(0С) 0,105.  Длина L– до 3000мм от 7500 руб/м3

Стандартные размеры в мм. :  Ширина * Высота * Длина     140*235*1100-2970    140*295*1100-2970

180*235*1100-2970    180*295*1100-2970

ПЕНОБЕТОННЫЕ   БЛОКИ   ПЕНОБЛОКИ

| Марка по плотности | РАЗМЕРЫ | Класс по прочности на сжатие | Коэффиц. теплопр-ти Вт/(м(0С) | ЦЕНА с НДС и Доставкой до 100м3 | ЦЕНА с НДС и Доставкой до 100м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 500 | 200*300*600 100*300*600 | В1,0-1,5 | Несущие стены | 0,12 | 2700 руб./м3 | 2650 руб./м3 |
| D 600 |  | В1,5-2,0 | Несущие стены | 0,14 | 2800 руб./м3 | 2750 руб./м3 |

ГАЗОБЕТОННЫЕ  БЛОКИ      ПРОИЗВОДСТВО "АeroStone" (г. Дмитров), “ГРАС” (Малоярославец)

| Марка по плотности | РАЗМЕРЫ стандарт | РАЗМЕРЫ перегородки | Класс по прочности на сжатие | Марка по морозостой-кости | Коэффиц. теплопр-ти Вт/(м(0С) | ЦЕНА (на стандарт) с НДС При загрузке не менее 32м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 400 | 600*300*250 600*300*200 600*375*250 600*400*250 600*500*250 600*200*250 | 600*50*250 600*75*250 600*100*250 600*125*250 600*150*250 | В 1 | F-25-35 | 0,10 | 3100 руб./м3 |
| D 500 |  |  | В 2 | F-25-35 | 0,12 | 3200 руб./м3 |

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ    ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ БЛОКИ (самовывоз)

| НИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | ЦЕНА за 1шт. с НДС с доставкой |
| --- | --- | --- |
| КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ 3-х пустотные | 398*198*198 | от 55 руб./шт |
| КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ |  | от 60 руб./шт |
| ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ БЛОКИ 3-х пустотные |  | от 55 руб./шт |
| ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ БЛОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ / ФУНДАМЕНТНЫЕ |  | от 60 руб./шт |

Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!

Контактный телефон: 8-985-765-73-90 Марина

Email: uk-parlament@mail.ru