

**Общество с ограниченной ответственностью "АКТИВ"**

121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 8 ИНН 7730693872; КПП 773001001

Прямые оптовые поставки тарированного цемента производства ОАО «Новоросцемент».

**Портландцемент с минеральными добавками марки ЦЕМ II/А-З 42,5Н ГОСТ 31108—2003 (ПЦ 500-Д20 ГОСТ 10178-85)**

**Тара:** мешки по 50 кг. на полетах.

**Применение:** в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий и др., а так же успешно используется для изготовления бетонных и строительных растворов, штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

**Характеристики (ГОСТ 31108—2003):**

Прочность на сжатие через 2 суток – 10 МПа;

Прочность на сжатие через 10 суток – 42,5 МПа;

Начало схватывания - не ранее чем через 50 мин.;

Конец схватывания – не позднее 7 суток.

**Цена:** 215 руб./мешок.

**Минимальная партия:** 20 т (400 мешков).

**Доставка:** Бесплатно по Москве и до 10 км от МКАД.

Прямые оптовые поставки сухих строительных смесей торговой марки CemEvroSmesi с завода-производителя.

**Смесь сухая М-150 цементная Универсальная ГОСТ 28013-98**

**Тара:** мешки по 50 кг. на полетах.

**Применение:** Подготовительные работы перед заливкой монолитных плит фундаментов, для фундаментов на влажных типах грунта, на слабых почвах, изготовление стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения, бетонировании дорожек и т.д. Применяется в качестве бетонной подушки и для установки бордюрного камня, укладку керамической плитки, как кладочный и штукатурный материал.

**Характеристики (ГОСТ 28013-98):**

• Цвет – серый;

• Расход воды – 0,17-0,2 л на 1 кг или 7,5-9 л на 50 кг;

• Расход при толщине слоя 10 мм – 15-17 кг на1 м2;

• Рекомендуемая толщина слоя – 5-100 мм;

• Жизнеспособность раствора – 120 минут;

• Температура основания от +5 до +30 С;

• Прочность при сжатии через 28 суток – не менее 15 МПа;

• Время твердения – 24 часа;

• Морозостойкость – 50 циклов;

• Срок годности – 6 месяцев;

• Состав: портландцемент, песок фракционированный.

**Цена:** 120 руб./мешок.

**Минимальная партия:** 20 т (400 мешков).

**Доставка:** Бесплатно по Москве и до 10 км от МКАД.

**Смесь сухая М-300 Пескобетон ГОСТ 28013-98**

**Тара:** мешки по 50 кг. на полетах.

**Применение**: Возведение высокопрочных фундаментов; создание качественных наливных полов; заливка бетонных стяжек, заливка террас, дорожек, других элементов загородного строительства; создание кирпичной кладки, возведении фундаментов. Применяется в производстве стеновых панелей, монолитных плит, а также в производстве различных железобетонных конструкций. А также, для заделки швов и стыков.

**Характеристики (ГОСТ 28013-98):**

• Цвет – серый;

• Расход воды – 0,18-0,23 л на 1 кг или 8-10 л на 50 кг;

• Расход при толщине слоя 10 мм – 17-20 кг на 1 м2;

• Рекомендуемая толщина слоя – 5-100 мм;

• Жизнеспособность раствора – 120 минут;

• Температура основания от +5 до +30 С;

• Прочность при сжатии через 28 суток – не менее 30 МПа;

• Время твердения – 24 часа;

• Морозостойкость – 50 циклов;

• Срок годности – 6 месяцев;

• Состав: портландцемент, песок фракционированный.

**Цена:** 125 руб./мешок.

**Минимальная партия:** 20 т (400 мешков).

**Доставка:** Бесплатно по Москве и до 10 км от МКАД.

**Информация о производстве**

###### http://static.wixstatic.com/media/ca6f7f_5c57c5e329c6446b9349ae48d46ff52c.jpg_srz_p_206_174_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srzПроизводство сухих строительных смесей расположено около г. Лакинск Владимирской области (150 км от Москвы), что обеспечивает удобную логистику для клиентов, сокращает сроки доставки и минимизирует транспортные расходы.

Производительность завода составляет 15 000 тонн сухих смесей в месяц, что позволяет качественно и оперативно выполнять заказы клиентов.

При необходимости производства сухих строительных смесей по рецептуре, отличающейся от производимых, наши технологи помогут воплотить в жизнь любые пожелания клиента.

С уважением, Демидов Кирилл

Менеджер отдела продаж

8 (499) 755-87-13

8 (906) 797-72-67

kdemidov@cemevrosmesi.ru

**Наши объекты**



###### **Реконструкция олимпийского спорткомплекса**

###### **"Лужники"**



###### **Строительство Московского международного делового центра**

###### **"Москва-Сити**



###### **Строительство**

###### **торгово-развлекательного центра**

###### **"Европейский"**

и многие другие…